Точка доступа: 2

Фото 10

Тепловая камера, общий вид

Фото 11

Установка электрода для замера электропотенциала на трубах

Фото 12                                                                                       Фото 13

Ил, мусор в камере                                                               Устройство дренажа

Фото 14

Канал в сторону дома №1

Фото 16

Канал в сторону Т.3

Описание: Точка доступа – тепловая камера. На участке в сторону канала Т.1 до металлической перегородки отсутствует изоляция, следы коррозии. Запорная арматура находится в удовлетворительном состоянии.

В результате замеров электропотенциала выявлена склонность наружной поверхности труб к протеканию коррозионных процессов. Опасного влияния блуждающих токов не обнаружено.